# Wstęp

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są prace związane z wykonaniem nawierzchni dla modernizowanego zagospodarowania terenu Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej.

Specyfikację niniejszą należy rozpatrywać łącznie ze specyfikacją ogólną ST-00.

## 1.2. Zakres stosowania

Niniejszy dokument ma zastosowanie w procedurze przetargowej i w czasie realizacji robót. Winien być załącznikiem do dokumentacji przetargowej i kontraktowej stanowiącym jego integralną część. W przypadku nie dookreślenia któregoś elementu robót w niniejszej specyfikacji, należy stosować się do specyfikacji i wytycznych producenta / dostawcy elementu lub materiału, oraz ogólnych warunków wykonywania i odbioru robót określonych w niniejszej specyfikacji. W sytuacjach nie dających się jednoznacznie zinterpretować lub rozstrzygnąć na bazie projektu lub specyfikacji, ostateczne decyzje podejmować będzie Inwestor po zasięgnięciu opinii Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

## Materiały

### Wymagania ogólne

Materiały użyte do wykonywania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na potwierdzenie czego Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru, na jego żądanie certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia celem uzgodnienia i zastosowania na budowie.

### Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca samodzielnie i na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł zaopatrzenia w niezbędne materiały. Na żądanie Inspektora Nadzoru jest on zobowiązany wskazać źródło zaopatrzenia dla wskazanego konkretnie materiału lub jego partii.

Wykonawca przed zakupem materiału i jego wbudowaniem winien uzyskać od Zamawiającego akceptację próbki materiału. Akceptacji w imieniu zamawiającego może dokonywać Projektant lub Inspektor Nadzoru, o ile zostaną do tego pisemnie upoważnieni przez Zamawiającego. Projektant dodatkowo ma prawo w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego do zajmowania stanowiska w sprawie wbudowywanych materiałów także bez pisemnej zgody Zamawiającego, jednakże w takim przypadku jego opinia nie jest dla Wykonawcy wiążąca.

### Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie powinny być stosowane.  Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.: materiały pylaste) będą stosowane warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych.

### Dostawa materiału na budowę

Wykonawca zadba, aby dostawa sprzętu i materiałów odpowiadała postępowi robót. Inspektor Nadzoru skontroluje zgodność materiałów z wymogami specyfikacji przed ich wbudowaniem.   Materiał odrzucony w momencie dostawy nie powinien być rozładowany i przechowywany na Placu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty związane zamianą wadliwych materiałów.

### Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie materiału do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Powinny one być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem taki sposób by zachowały swoją jakość i właściwości. Składowane tymczasowo materiały i urządzenia Wykonawca zabezpieczy przed kradzieżą na własny koszt.

## Wycena robót

Określona w ofercie cena wykonania robót musi obejmować wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także inne koszty z tym związane między innymi takie jak:

- koszty transportu;

- koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy;

- koszty badań;

- opłaty za wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek i demontaży;

- koszty wykonania dokumentacji odbiorowych;

- opłaty celne.

Przedmiary stanowiące załącznik do dokumentacji projektowej stanowią materiał pomocniczy do przygotowania oferty, należy je rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami robót.

## Wykonanie robót

Szczegółowe zasady wykonywania robót nie są przedmiotem niniejszego opracowania, Wykonawca w oparciu o Projekt oraz dokumenty kontraktowe sam dokonuje wyboru metod i technologii w taki sposób, aby zapewnić należytą jakość prac i spełnić wymagania stawiane przez Inwestora.

## Kontrola jakości

### Program  Jakości

Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Program Jakości. Przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie umową.

Kontrolą jakości będą objęte wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy.

### Wykonywanie badań i pomiarów

Badania będą wykonywane zgodnie z Programem Jakości oraz dodatkowo z inicjatywy Inspektora Nadzoru, który  uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek, badania materiałów i robót na Placu Budowy. Koszty badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru ponosi Zamawiający.

### Gwarancja i Odbiór Powykonawczy

Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego rozpoczyna okres gwarancyjny za wykonane roboty. W okresie gwarancyjnym  Wykonawca zobowiązany jest do:

- usuwania na żądanie Zamawiającego, Użytkownika lub Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Kontrola jakości wykonywanych prac podlega pomiarom, badaniom i odbiorom zgodnie z ustaleniami Specyfikacji dla okresu budowy.

Po upływie okresu gwarancji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokół Odbioru Pogwarancyjnego, załączając następujące dokumenty:

- protokoły badań i odbiorów prac związanych z usuwaniem usterek na przestrzeni całego okresu gwarancyjnego,

- protokoły przeglądów.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek, zapewnieniem bezawaryjnej pracy urządzeń i zainstalowanych systemów oraz organizowaniem przeglądów w całym okresie gwarancyjnym. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu Odbioru Pogwarancyjnego kończy bieg okresu gwarancyjnego.

## Przepisy związane

1    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami)

2    Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (z późniejszymi zmianami)

3    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 2

kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci

4    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

5    Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004

6    Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002 z późniejszymi zmianami

7    Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodności  z 11.08.2004

8    Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności z 11.08.2004

9    Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych z 8.11. 2004

10  Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych z 14.10.2004

# Zdjęcie warstwy humusu

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Usunięcie humusu należy wykonać wszędzie tam, gdzie wykonanie nawierzchni realizowane jest na terenie poza istniejącymi (rozbieranymi alejami). W każdym z takich przypadków należy dążyć do odzyskania ziemi urodzajnej. Uwaga: w przypadku natrafienia na korzenie drzew w wykopach, należy stosować się do zapisów specyfikacji ST-01 rozdz. 3.

## Zakres robót

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu o zmiennej grubości z pasa robót ziemnych w miejscach nowoprojektowanych placów i alejek.

## Materiały

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach poza granicami robót ziemnych, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem. Dotyczy tylko humusu do wykorzystania. Nadmiar należy wywieźć na odkład.

## Transport humusu.

Humus na hałdy należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek, wodzideł lub samochodów samowyładowczych. Wywóz nadmiaru samochodami samowyładowczymi przy załadunku koparką lub ładowarką.

## Wykonanie robot

Teren pod budowę chodników i placów oraz pozostałych obiektów budowlanych w pasie robót ziemnych i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien być oczyszczony z humusu.

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia oraz podwyższenia/wyrównania terenu wolnego od zabudowy.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Humus należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych według faktycznego stanu zalegania. Wielkość humusu obliczona zostanie na podstawie przekrojów poprzecznych i przedstawiona do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru.

## Kontrola jakości

Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania.

# Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

Przedmiotem niniejszego punktu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. Uwaga: w przypadku natrafienia na korzenie drzew w wykopach, należy stosować się do zapisów specyfikacji ST-01 rozdz. 3.

## Zakres robót

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z:

- wykonaniem koryta drogowego dla alejek i placów,

- profilowaniem i zagęszczeniem ulepszonego podłoża.

## Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą roboty związane z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia – drenaże rowy, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbań Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich trwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych robót ponosi Wykonawca. Wykonawca może przystąpić do wykonywania profilowania podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstwy stabilizacji gruntu. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Nośność gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 sprawdza się, jeżeli wymaga tego Dokumentacja Projektowa lub Inżynier.

### Profilowanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczane ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia określonego przez Inspektora Nadzoru lub Projektanta.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

## Kontrola jakości

### Szerokość koryta /profilowanego podłoża

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i – 5 cm.

### Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć, co 20 metrów 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą co najmniej 2 razy na 100 m.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

### Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomnicy, co najmniej 2 razy na 100 m dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego.  Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %.

### Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm.

### Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

### Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy niż ls=0,97.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 %.

# Krawężniki i obrzeża

Przedmiotem niniejszego punktu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem krawężników i obrzeży

## Zakres robót

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem krawężników lub  obrzeży ułożonych na ławie betonowej z oporem .

## Materiały

Do wykonania Robót należy użyć:

-	obrzeża betonowe o wymiarach, kolorystyce i fakturze zgodnych z projektem, gatunek 1;

-   w przypadku występowania innych ramowań aniżeli wymienione powyżej, należy używać materiały zgodnie z projektem i instrukcjami producenta nawierzchni.  Na wewnętrznych krawędziach placyków wykonywanych z nawierzchni wodoprzepuszczalnej i otaczających drzewa, nie wykonywać obrzeży betonowych; zastosować się tam do instrukcji producenta nawierzchni w odniesieniu do wykonywania nawierzchni w sąsiedztwie drzew starszych.

### Odchyłki

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych:

- długość ± 10 mm,

- szerokość i wysokość ± 5 mm

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych:

- długość ± 5 mm,

- szerokość i wysokość ± 5 mm

Dopuszczalne odchyłki wymiarów innych ramowań  nawierzchni winny być zgodne z tolerancją dla gatunku 1 producenta tych materiałów .

### Warunki techniczne

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Inspektorowi Nadzoru  certyfikat jakości dla każdej dostawy.

### Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników, obrzeży lub innych ramowań powinny być bez rys, pęknięć i ubytków, o fakturze zgodnej z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

## Wykonanie robót

### Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

### Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w deskowaniu. Beton rozścielony w deskowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

### Zasady ustawiania obrzeży i innych obramowań

Światło (odległość górnej powierzchni od płaszczyzny nawierzchni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

### Ustawienie obrzeży i innych obramowań na ławach betonowych

Ustawianie obrzeży i obramowań na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

### Docinanie obrzeży i innych obramowań

Obrzeża układane na łukach winny być docinane w sposób zapewniający promieniste rozłożenie spoin (docinanie krawężnika pod kątem, zgodnym z wielkością łuku). Szerokość spoiny winna być stała na jej całej długości (nie mogą się rozchodzić).

### Wypełnianie spoin

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

## Kontrola jakości

Przy ustawianiu elementów należy sprawdzać:

- dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego ramowania,

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego ramowania,

- równość górnej powierzchni, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m ramowania, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią i przyłożoną łatą nie może przekraczać 0,5 cm,

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

# Podbudowa z tłucznia kamiennego

## Zakres robót

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego grubości zgodnie z projektem.

## Materiały

Do wykonania podbudowy należy stosować następujące kruszywa:

- tłuczeń 0-31,5mm oraz 4-31,5 mm (podbudowa nawierzchni alejek parkowych i placów);

- kruszywo naturalne 0-63mm;

- odsiewki kamienne 0-7mm,

- piasek wg rysunków w dokumentacji projektowej.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

## Wykonanie robót

### Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera.

### Rozkładanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.

### Zagęszczanie

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do uzyskania równej powierzchni. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancją +1 %, -2 %. Jeżeli materiał został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność kruszywa jest zbyt mała, materiał w warstwie powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.

### Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.

## Kontrola jakości

### Grubość warstwy

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +/-10%.

### Nośność i zagęszczenie warstwy wg obciążeń płytowych

Należy wykonać pomiary nośności warstwy z kruszywa, wg metody obciążeń płytowych, zgodnie z BN-64/8931-02.

### Pomiary cech geometrycznych warstwy

#### Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łata z częstotliwością j.w. Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm.

#### Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją +/-0.5%

#### Rzędne warstwy

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm.

#### Ukształtowanie osi warstwy

Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-3 cm dla trasy zasadniczej i +/-5 cm dla pozostałych alej.

#### Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

# Nawierzchnia przepuszczalna, z kruszyw naturalnych typu Hanse Grand (lub innych równoważnych np. Hanza Via)

## Zakres robót

Zakres robót dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z budową nawierzchni z Hanse Grand, Hanza Via lub równoważnych.

## Materiały

- HanseGrand/ HanzaVia Standard lub równoważne – kolorystyka zg. z projektem,

- Hanse Mineral / HanzaVia Dynamic lub równoważne

## Wykonanie robót

Na wykonanej podbudowie z kruszywa wykonać równomiernej grubości podkład z Hanse Mineral i go zagęścić do min Is=0,96. Na zagęszczonej warstwie Hanse Mineral układać równomiernie Hanse Grand.

Nawierzchnie po ułożeniu zagęścić walcem statycznym oraz pielęgnować poprzez polewanie wodą.

6.4. Kontrola jakości robót

### Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

a)	głębokości koryta:

-	o szerokości do 3 m: ± 1 cm,

-	o szerokości powyżej 3 m: ± 3 cm,

b)	szerokości koryta: ± 10 cm.

### Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową.

### Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m alejki. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

### Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 50m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.

### Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 100 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %.

6.5. Odbiór robót

Odbiór ułożonej nawierzchni następuje na podstawie projektu i pomiaru powykonawczego.

Odbioru robót zanikających i częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru.

# Nawierzchnia wodoprzepuszczalna, z kruszyw naturalnych z żywicą

7.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnej na bazie żywic epoksydowych przy zagospodarowaniu Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Podkowie Leśnej.

7.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

7.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-żywicznej. Do w/w zadań przyjęto materiały typu:

- warstwa wierzchnia wodoprzepuszczalna, mineralno-żywiczna, gr. 25mm. (np. TerraWay, Elastopave lub równoważne).

7.4. Określenia podstawowe

7.4.1. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-żywiczna

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna – mieszanka mineralno żywiczna, górna warstwa nawierzchni twarda, drenująca, układana na podbudowie wg zaleceń producenta. Przygotowanie mieszanki powinno być zgodne z instrukcją stosowania i wykonania, opracowaną przez producenta. Przed położeniem nawierzchni należy dokonać odbioru podłoża. Produkt powinien posiadać aktualny Atest Higieniczny dopuszczający do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie dróg rowerowych, ścieżek parkowych, boisk, placów zabaw, parkingów itp. oraz Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą przydatność tego wyrobu do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności do wykonywania następujących typów nawierzchni drogowych: Ścieżek rowerowych, chodników, chodników z możliwością czasowego przejazdu pojazdów do 2500kG, mogąca być również stosowaną do budowy parkingów z dopuszczonymi pojazdami 80 kN i 115 kN. Ponadto może być stosowana do wykonania ścieżek, placów zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i zjazdach dla wózków inwalidzkich. Nawierzchnia mineralno-żywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odległości co 5 m. Głębokość szczelin dylatacyjnych min. 50% grubości górnej warstwy.

7.4.2. Określenia pozostałe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST-00).

7.6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Nawierzchnia mineralno-żywiczna: Jest to nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno żywiczna o grubości warstwy 25 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni:

· Parkingów i dojazdów

· Ścieżek parkowych i ogrodowych

· Boisk sportowych

· Dna fontann

· Ścieżek rowerowych

· Placów zabaw

· Podjazdów dla niepełnosprawnych

· Schodów

· Zabezpieczania korzeni drzew

· Ścieżek spacerowych w parkach zabytkowych

· Tarasów przydomowych oraz dachowych

Nawierzchnia powinna posiadać następujące cechy:

· Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychająca, uniemożliwiająca powstawanie kałuż

· Naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych

· Odporna na mróz i sól drogową

· Trwała powierzchnia (bez lakierowania)

· Naturalny wygląd (kolor wypełniacza)

· Zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu podczas gołoledzi

· Uniemożliwia zarastanie, utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie nasion traw i chwastów

· Odporna na mrówki i inne owady

· Bezpylna, szorstka i równa

· Krótkotrwale odporna na benzynę, olej i chemikalia

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm połączonych dwuskładnikową mieszanką żywic na bazie żywic epoksydowych. Powinna cechować się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakcji 3-5 mm). Maksymalne całkowite ugięcie nawierzchni – 1,5 mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: nośnej i użytkowej. Warstwa nośna wykonana z kruszywa. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi nawierzchnia mineralno-żywiczna. Nawierzchnia ta powinna być ograniczana obrzeżami betonowymi. Nawierzchnia musi być dylatowana z uwagi na zmienną, nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i lata.

Podbudowa: Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć). Sposób wykonania podbudowy określono w rozdziale „5.Podbudowy z tłucznia kamiennego”.

Wykonanie warstwy użytkowej:

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane są w temperaturze powyżej 8°C w procesie wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej żywicy dwuskładnikowej na bazie żywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypełniacza odbywa się na zimno, w ściśle określonych proporcjach wagowych oraz przedziałach czasowych. Opatentowana, specjalna żywica posiada właściwość punktowego łączenia krawędzi użytych kruszyw pozostawiając pomiędzy nimi puste przestrzenie tworząc strukturę przepuszczającą wodę i powietrze. Przygotowaną w ten sposób masę wylewa się na uprzednio przygotowane podłoże, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gładka i równa powierzchnia. Wylewana w ten sposób nawierzchnia może mieć dowolny kształt i wielkość. Tego typu rozwiązanie technologiczne daje nieograniczone możliwości nawierzchni wszędzie tam, gdzie zależy nam na przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych odwodnień czy spadków dla wody. Nawierzchnia musi być dylatowana z uwagi na zmienną, nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i lata. Rozwiązania architektoniczne wykonane w tej technologii w postaci ścieżek parkowych, rowerowych, podjazdów dla niepełnosprawnych itp. nie wymagają żadnego jej pochylenia podłużnego, poprzecznego, ani też łukowatego kształtu projektowanej ścieżki, gdyż w odróżnieniu od innych nawierzchni, nawierzchnia ta jako jedyna w tak prosty sposób przepuszcza wodę w każdym kierunku. Aby woda mogła swobodnie przenikać do gruntu pod nawierzchnią należy ułożyć minimum dwie warstwy podbudowy w określonej kolejności i o określonej grubości. Pierwsza z nich jest wykonana z piasku kopanego zagęszczanego (warstwa ta jest warstwą odsączającą), druga (warstwa nośna) z klińca (kamień łamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm, również zagęszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do układania kostki betonowej, granitowej, czy żwirowej. Grubość opisanych warstw zgodnie z dokumentacją projektową.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość zgodną z dokumentacją projektową.

Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.

Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z podbudową.

Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest naturalną cechą nawierzchni.

Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

Wskazania dotyczące konserwacji nawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej lub wężem ogrodowym z odpowiednią końcówką. Nawierzchnia nie wymaga żadnych poprawek ani napraw w czasie jej eksploatacji. O każdej porze roku zachowuje swoje właściwości, nie pęka wskutek działania mrozu i innych warunków atmosferycznych. Pozostaje niezmiennie trwała i wygodna w użyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np. pęknięcia) są spowodowane aktami wandalizmu, źle zagęszczoną podbudową lub niewłaściwą eksploatacją. W takich przypadkach naprawa polega na wycięciu uszkodzonego miejsca przy użyciu przecinarki z tarczą diamentową i powtórnym zalaniu miejsca tą samą mieszanką kamienia i żywicy.

UWAGI:

Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.; poz.690). Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno - użytkowe nawierzchni. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych IBDiM, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

7.7. Wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.8. Wymagania dotyczące środków transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Transport materiałów do wykonania nawierzchni epoksydowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

7.9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2. Nawierzchnię ścieżek wykonać wg technologii producenta przez autoryzowanego wykonawcę.

7.10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7.11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem.

7.12. Sposób odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

7.13. Opis sposobu rozliczenia robót

Rozliczenie i płatność wg umowy.

7.14. Dokumenty związane

- Dokumentacja techniczna;

- Instrukcja producenta;

- Normy:

· Aprobata Techniczna

· IBDiM Atest Higieniczny PZH.